Ceram.X

Univerzální nano-ormocerní materiál

Ceram.X je světlem tuhnoucí, radiopákní výplňový materiál pro anteriorní i posteriorní zuby.

Ceram.X kombinuje nanotechnologii patentovanou DENTSPLY a známou z Prime&Bond

NT s zlepšenými organicky modifikovanými keramickými částicemi, což vytváří Nanokeramický

materiál s unikátními vlastnostmi.

Ceram.X nabízí praktický Natural shade systém: dva systémy skládání odstínů v jednom

materiálu, který pokryje veškeré klinické a estetické požadavky pro anteriorní a posteriorní

část chrupu.

Ceram.X mono, systém jednotné translucence obsahuje sedm odstínů střední translucence,

srovnatelné s běžnými kompozity (např.Spectrum TPH), optimální pro rychlé a jednoduché

plnění posteriorních a anteriorních zubů.

Cearm.X duo, systém dvojí translucence, nabízí čtyři dentinové odstíny s translucencí

přirozeného dentinu a tři skloviné odstíny, které nahrazují přirozenou sklovinu. Jejich vzhled

byl optimalizován pro vysoce estetické výplně s minimálním počtem odstínů. U skloviných

odstínů je s použitím unikátní Nano-Ceramic matrix spolu s optimalizovanou distribucí

velikosti plniva dosaženo ideálního vyvážení mezi zpracováním a optickými vlastnostmi.

Navíc Ceram.X duo nabízí jeden dentinový odstín pro vybělené zuby.

Ceram.X nálepka pro výběr odstínů usnadňuje výběr odstínu a pokrývá celý klasický Vita1

vzorník pro Ceram.X mono a Ceram.X duo.

Ceram.X se používá buď s dentálními adhezivy technologie celkového leptání využívající

nano-technologii Prime&Bond NT nebo jednokrokovým samoleptacím adhezivem Xeno III.

Ceram.X výplňový systém se vyrábí v kompulích nebo snadno vytlačitelných stříkačkách.

Upozornění: Pouze pro dentální použití

SLOŽENÍ:

metakryláty modifikované polysiloxany2

dimetakrylátová pryskyřice

florescenční pigmenty

UV stabilizér

stabilizéry

kafrchinon

etyl-4(dimetylamino) benzoát

barium-aluminium-borosilikátové sklo

metakryláty funkcilizované silikon dioxid nanoplnivo

oxidy pigmenty železa a oxidy pigmentů titania a aluminium sulfo křemičité pigmenty

v závislosti na odstínu.

1 Vita je registrovaná obchodní známka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Německo

2 Organicky modifikovaná keramika

INDIKACE K POUŽITÍ:

Přímé výplně všech kavit u anteriorních a posteriorních zubů.

KONTRAINDIKACE

Známá alergie na metakrylátové pryskyřice nebo jakoukoliv jinou složku materiálu.

VAROVÁNÍ

– Ceram.X obsahuje metakyláty které mohou iritovat pokožku a oči. V případě kontaktu

s očima vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu

s pokožkou použijte dostatek mýdla a vody. Nepoužívat vnitřně.

– Ceram-X obsahuje polymerizovatelné monomery, které mohou způsobit u

predisponovaných osob senzitizaci pokožky (alergickou kontaktní dermatitidu). Po

kontaktu omyjte pečlivě mýdlem a vodou. Pokud se objeví kožní senzitizace nebo je

známá alergie na metakryláty, přestaňte materiál používat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při extruzi materiálu při vyvíjení tlaku na aplikační pistoli používejte jemné plynulé pohyby.

Použití nepřiměřené síly nebo náhlých pohybů může způsobit potencionální riziko s extruzí.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Následující vedlejší účinek byl popsán ve spojení s použitím polymerizovatelných monomerů:

– senzibilizace pokožky (alergická kontaktní dermatitida).

INTERAKCE S DENTÁLNÍMI MATERIÁLY

Materiály obsahující eugenol nemají být používány ve spojení s tímto produktem, protože

mohou inhibovat polymeraci a způsobovat změknutí polymeračních komponentů materiálu.

NÁVOD NA POUŽITÍ – KROK ZA KROKEM

Výběr odstínu

Ceram.X nabízí dva rozdílné systémy odstínů:

– Ceram.X mono – systém jedné translucence se sedmi odstíny pro standardní klinické

situace (Mono M1, M2, M3, M4, M5, M6 a M7)

a

– Ceram.X duo, systém dvou translucencí se čtyřmi dentinovými odstíny (Duo D1, D2

a D3) a třemi odstíny skloviny (Duo E1, E2, E3) pro případy, které vyžadují vysokou

estetiku. U Ceram.X duo je k dostání jeden dentinový odstín (Duo DB) pro výplně

vybělených zubů.

A) Výběr odstínu pomocí klasického vzorníku Vitapan3.

Odstíny materiálu Ceram.X mohou být přiřazeny ke klasickému vzorníku Vitapan. Proto je

možné použít pro výběr odstínu klasický vzorník Vitapan jak pro Ceram.X Mono tak Duo

Systém:

Ceram.X Mono (Systém jedné translucence)

Porovnávejte centrální část dostavovaného zubu a Vita vzorníku. Vyberte odstín Vita, který

nejvíce odpovídá barvě zubu.

3 Vitapan je registrovaná obchodní značka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen,

Německo

Sedm odstínů Ceram.X Mono střední translucence jsou určeny pro výplně dělané technikou

jedné translucence. Každý Ceram.X mono odstín je vhodný pro několik Vita odstínů. Po

výběru barvy Vitapan vzorníkem vyberte Ceram.X mono odstín podle tabulky:

Vitapan klasické odstíny

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Ceram·X

Mono

M1 M2 M5 M6 M7 M1 M2 M6 M6 M3 M4 M4 M7 M3 M5 M4

Ceram.X duo (systém dvou translucencí)

Vyberte odstín podle Vita vzorníku podle celého rozsahu zubu. Vyberte odstín Vita, který

nejvíce odpovídá barvě zubu.

Na výběr jsou čtyři odstíny Ceram.X duo dentin s translucencí přirozeného dentinu a tři

odstíny skloviny s translucencí přirozené skloviny. Kombinací dentinových a sklovinných

odstínů pokryjete celý Vitapan klasický vzorník. Po výběru barvy Vitapan vzorníkem použijte

kombinaci dentinových a sklovinných odstínů podle tabulky:

Vitapan klasické odstíny

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Ceram·X

duo Enamel E2 E2 E2 E3 E3 E1 E1 E3 E3 E2 E1 E2 E2 E2 E2 E1

Ceram·X

duo Dentin D1 D2 D3 D3 D4 D1 D2 D3 D3 D2 D3 D3 D4 D2 D3 D3

Poznámka: v závislosti na tloušťce vrstev se může měnit optický výsledek od Vita vzorníku.

Pro rychlý převod Vita odstínů na Ceram.X mono a Ceram.X duo se může použít přiložená

„Identifikační etiketa odstínů“ (i-etiketa). Doporučuje se přilepit i-etiketu zezadu Vita

vzorníku.

B) Výběr barvy pomocí dodávaného Ceram.X vzorníku

Alternativně může být pro výběr odstínu použit Ceram.X vzorník. Jak pro Ceram.X mono tak

Ceram.X duo jsou vzorníky vyrobeny z originálního materiálu a dodávané ve dvou

oddělených vzorníkových nosičích.

Ceram.X mono (Systém jedné translucence)

Porovnávejte centrální část dostavovaného zubu. Vyberte odstín Vita, který nejvíce odpovídá

barvě zubu.

Ceram.X duo (Systém dvojí translucence)

Pro výběr dentinového odstínu použijte cervikální oblast zubu nebo odstín vlhkého dentinu –

pokud je v kavitě vidět. Doporučuje se aplikovat spíše tmavší dentinový odstín, sklovinný

odstín výsledný optický efekt zesvětlí. Pro výběr odpovídajícího Ceram.X duo skloviného

odstínu porovnávejte s incisálním, okluzálním nebo proximálním okrajem přirozeného zubu.

Vyberte dentinový respektive skovinný odstín, který nejblíže odpovídá zubu.

Odstíny mají být vybírány dokud je zub hydratovaný. K odstranění plaku a skvrn očistěte zub

profylaktickou pastou (např. Nupro). Při výběru odstínu se vyvarujte pokojového nebo jiného

umělého světla (ideální pro výběr je denní světlo). Pozorujte odstíny s krátkými periodami,

neutralizujte vjem porovnáními s ostatními odstíny. Pohled na šedo-modré pozadí má pro oči

relaxační efekt. Oči mají být odpočaté. Při výběru odstínu je vhodné spolupracovat s někým

dalším ze stomatologického personálu.

Preparace kavity

Příprava kavity se drží konvenčních postupů se skosením skloviných okrajů pro zlepšení

leptání. Na stěnách kavity nemají zůstat žádné zbytky amalgámu ani podložky, mohly by

narušovat transmisi světla a tuhnutí. Nepreparovanou sklovinu a dentin očistěte pomocí

gumového kalíšku a abrazivní pasty neobsahující fluoridy, jako například Nupro profylaktická

pasta. Preparovanou sklovinu a dentin očistěte vodním sprejem a osušte vzduchem.

Nepřesušte !

Kontrola vlhkosti

Čistota povrchu kavity je esenciální pro vytvoření vazby. Isolujte adekvátně preparovaný zub

od kontaminace slinou, sulkulární tekutinou nebo krví (např. papírovými válečky,

kofrdamem).

Ochrana pulpy a podložka

V hlubokých kavitách překryjte dentin v blízkosti pulpy (méně než 1 mm) tuhnoucím kalcium

hydroxidem (např. Dycal), ponechte zbytek kavity volný pro bondování Prime&Bond NT

nebo Xeno III.

Aplikace matrice

Použijte matricový systém (Automatrix nebo Palodent) a klínky pro vytvoření správného

proximálního kontaktu. Tam kde chceme zjednodušit vytvoření proximálního kontaktu

můžeme zuby separovat předklínkováním. U kavit II. třídy se doporučuje použít úzkých

matricí s následovným přeleštěním matrice – zlepší to výsledný aproximální kontakt a tvar.

Kondiciování a aplikace adheziva

Před aplikací Ceram.X musí být kavita kondiciována a/nebo ošetřena pomocí dentálního

adhezi. Při aplikaci dodržujte u těchto materiálů jejich návod k použití. Pro optimalizaci

biologických vlastností Ceram.X ormocerní technologie se doporučuje aplikace s total-etch

nano-technologií dentálního adheziva Prime&Bond NT nebo samoleptacího adheziva Xeno

III. V případech,kde není žádoucí aplikace HEMA, doporučuje se použít Prime&Bond NT.

Aplikace Ceram.X nanoormocerní technologie pomocí kompulí

Vložte kompuli zvoleného odstínu do aplikační pistole. Jako první vložte límeček kompule.

Z kompule sejměte čepičku. S kompulí se dá otáčet k dosažení správného úhlu pro aplikaci.

K vytlačení materiálu použijte pomalý plynulý pohyb. Nadměrná síla není nutná. Aplikujte

Ceram.X přímo do kavity.

Použití Easy-Twist stříkaček

Vytlačte nezbytné množství Ceram.X ze stříkačky na míchací podložku pomocí pomalého

otáčení rukojeti ve směru hodinových ručiček. K prevenci oxidace materiálu dejte stříkačku

otvorem vzhůru a otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Okamžitě uzavřete pomocí

odpovídající čepičky. Aplikujte materiál do kavity a braňte materiál proti osvitu.

Dostavba zubu pomocí techniky jedné nebo dvou translucencí

Před aplikací Ceram.X mono nebo duo může být použit flow- materiál pro zhotovení

podložky (např. X-flow). Při aplikaci dodržujte příslušný návod na použití.

Ceram.X mono (systém jedné translucence)

Vyplňte celý defekt jedním vybraným odstínem (s ohledem na inkrementální techniku).

Ceram.X duo (systém dvojí translucence)

Dostavujte zub s ohledem na anatomické podmínky. Nejprve dostavte dentinové jádro

příslušným Ceram.X duo dentinovým odstínem. Poté přidejte odpovídající sklovinou vrstvu

Ceram.X duo. Doporučuje se aplikovat skloviné odstíny Ceram.X Duo ve slabých souvislých

vrstvách nepřesahující tloušťku přírodní skloviny. U frontálních zubů může zjednodušit

dosažení anatomického tvaru použití silikonového klíče (připraveného na modelu

s napodobením dostavby zubu).

U všech postupů se k minimalizaci polymerační kontrakce doporučuje inkrementální

technika. Polymerujte lampou podle tabulky (viz. níže)4.

. 500 mW/cm2 . 800 mW/cm2

Ceram·X mono odstíny (M1 až M7) 20 sec

20 sec

Ceram·X duo dentinové odstíny (D1 až D4 a DB) 40 sec

30 sec

Ceram·X duo skloviné odstíny (E1 až E3) 10 sec 10 sec

Pokud používáte LED lampu, polymerujte podle pokynů výrobce lampy.

Dokončení a leštění

Začněte s dokončováním ihned po poslední polymeraci. Pro odstranění přebytků a

vytvarování použijte dokončovací vrtáčky a diamanty.

Další dokončení leštění je dosaženo pomocí Enhance dokončovacích disků, kalíšků a špiček.

Alternativně lze použít jiných disků s aluminium oxidem. Před použitím leštících disků,

kalíšků a špiček by měl být povrch výplně dokončen do finální podoby a anatomického tvaru.

Povrch by měl být hladký a bez defektů.

Pro dosažení velmi vysokého lesku výplně použijte PoGo nebo Prisma-Gloss běžné hrubosti a

následovně Prisma Gloss extrajemnou pomocí Enhance pěnových kalíšků.

ZACHÁZENÍ S APLIKAČNÍ PISTOLÍ NA KOMPULE

Aplikační pistole je sterilizovatelná autoklávem (2,1-2,4 bary / 135-138° C). Alternativně

může být použit desinfekční roztok podle instrukcí výrobce. Nepoužívejte poškozenou a

zašpiněnou aplikační pistoli.

4 Zkontrolujte výkon lampy, minimálně 500 mW/cm2

Doporučuje se před sterilizací pistoli rozebrat. Částečně pistoli stiskněte a dejte palec na zadní

část závěsu. Zmáčkněte směrem vzhůru, rozeberte pistoli a vyjměte píst. Odstraňte zbytky

materiálu měkkým papírovým ubrouskem a vhodným rozpouštědlem (70% alkohol).

Při znovuskládání vložte píst do prostoru nálevkovitého prostoru aplikátoru, stiskněte

komponenty dohromady a zacvakněte závěsný mechanismus zpět na místo.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje v pokojové teplotě mezi 10 až 24 ° C. Nevhodné skladovací pomínky mohou zkrátit

dobu exspirace a mohou vést k malfunkci produktu.

Vybalené kompule a stříkačky z listrů

K dosažení optimálních podmínek zpracování skladujte rozbalené kompule nebo stříkačky

v suchém prostředí (< 80% relativní vlhkost), chráněné před slunečním světlem a doporučená

doba použití do 3 měsíců.

Veškeré produkty se mají používat při pokojové teplotě.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXSPIRACE

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.

Nepoužívejte po exspiračním datu.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme:

DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz

tel. +49 (0) 75 31 5 83-0

DENTSPLY DeTrey, kancelář zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku,

Pod křížkem 2, 147 00 Praha 4, tel. 244 462 133

© DENTSPLY DeTrey 04-08-03