Dycal
tuhnoucí kalciumhydroxidový preparátDycal® je pevný, samovolně tuhnoucí hydroxid vápenatý tenkovrstevný materiál. Neinhibuje polymeraci výplní z akrylátových či kompozitních materiálů. Dycal® se dodává v tubách nebo v tlakových nádobkách bez příměsi freonů. 

SLOŽENÍ

| Základní Pasta: 1,3-Butylengykosoldisalicylát Oxid zinečnatý Fosforečnan vápenatý Wolframan vápenatý Pigmenty oxidu železa | Katalyzátor: Hydroxid vápenatý N-ethyl-o/p-toluen sulfonamid Oxid zinečnatý Oxid titaničitý Stearát zinečnatý Pigmenty oxid železa (v odstínu „dentin“) |
| --- | --- |

INDIKACE 
Přímé a nepřímé překrytí pulpy. Ochranný liner pod dentální materiály, cementy a jiné podložkové materiály. 

KONTRAIDIKACE 
Přecitlivělost k sulfonamidům nebo jiným komponentám, respektive, k jejich produktům. 

VEDLEJŠI ÚČINKY 
Může se objevit alergická reakce u lidí citlivých k sulfonamidům. 

INTERAKCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 
Produkty obsahující aceton mohou poškodit materiály obsahující hydroxid vápenatý. Vyvarujte se proto kontaktu těchto materiálů s linery obsahující hydroxid vápenatý. 

DÁVKOVÁNÍ 
Vytlačte stejné množství základní pasty a katalyzátoru (1,17g : 1,00g) na míchací podložku. Při použití tlakových nádob je toho dosaženo lehkým šikmým stlačením ze strany na hubičku nádoby na míchací podložku. Při prvním použití je hubička, a tak může trvat několik vteřin, než se materiál vytlačí. Nepokoušejte se ovlivnit čas tuhnutí zvýšením nebo snížením množství katalyzátoru při přípravě. 

MÍCHÁNÍ 
Smíchejte za použití Dycal® aplikátoru až dosáhnete jednotné barvy. Zbytečně nepřemíchávejte. K dosažení maximálně možného pracovního času smíchejte 2 pasty během 10 vteřin. 

APLIKACE 
Kuličkovým nástrojem, jako je Dycal® aplikátor, vhodný k tomuto použití, naneste namíchanou směs do kavity a rozprostřete na dně do požadovaného tvaru. Rychle naneste namíchanou směs do kavity, aby jste využili výhodné zatečení materiálu před tuhnutím. Kavita by měla být suchá. Vyvarujte se kontaktu s okraji kavity. 

DOBA TUHNUTÍ 
Materiál na podložce ztuhne za 2,5 až 3,5 minuty(23oC a 50% relativní vlhkost). Doba tuhnutí je v ústech kratší díky vlhku a teplotě. Zvýšená teplota a vlhkost zkracují pracovní čas a dobu tuhnutí, neboli, snížená vlhkost a teplota prodlužuje možný pracovní čas a dobu tuhnutí. Odstraňte všechny přebytky materiálu z míst retence nebo okrajů pomocí exkavátoru nebo vrtáčku. 

SKLADOVÁNÍ 
Ihned po použití pečlivě uzavřete. Skladujte při pokojové nebo nižší teplotě. Tlakové nádobky nikdy neprorážejte, nevhazujte do ohně, ani v případě, že jsou prázdné. Oddělení kapalné a pevné fáze v základní tubě je potencováno zvýšenou teplotou. Pokud skladujete při nízké teplotě, před použitím ponechejte materiál při pokojové teplotě. 

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE 
Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobků. Nepoužívejte po expiračním datu. 

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití ve stomatologii.

- Dycal® základní pasta obsahuje hydroxid vápenatý. Vyvarujte se kontaktu materiálu s očima a pokožkou. V případě zásahu očí vyplachujte velkým množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

- Dycal® základní pasta obsahuje 1,3-Butylengykosoldisalicylát, který může dráždit pokožku a oči. V případě zásahu očí vyplachujte velkým množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při náhodné kontaminaci pokožky ji oplachujte dostatečným množstvím vody a mýdla.

DODÁVANÁ BALENÍ 

Dycal® v tlakových nádobkách bez příměsi freonů:

  611.07.002 Standardní balení, ivory, 1x 29g baze, 1x 26g katalyzátoru, míchací podložky 

Dycal® v tubách:

- 611.05.501 Standardní balení, ivory, 13g baze + 11g katalyzátoru, 
míchací podložky

- 611.06.501 Standardní balení, dentin, 13g baze + 11g katalyzátoru, 
míchací podložky

- 611.05.606 6-balení, ivory, 6x 13g baze + 6x 11g katalyzátoru, 
míchací podložky

- 611.06.606 6-balení, dentin, 6x 13g baze + 6x 11g katalyzátoru, 
míchací podložky