Dyract Flow
kompomerní výplňový materiál s nízkou viskozitouDyract flow je univerzální kompomerní výplňový materiál s nízkou viskozitou, která je ideální pro zhotovování malých výplní ve frontálním i laterálním úseku chrupu. Dyract flow se v kavitě dobře adaptuje i bez použití ručních nástrojů. Dyract flow je dózován v malých stříkačkách pro přímou intraorální aplikaci. Dyract flow se vyrábí v 6 odstínech podle Vity2 a v í a navíc v translucentním a opákním odstínu. Dyract flow se používá spolu s Prime&Bond NT, univerzálním jednosložkovým adhezivním systémem na sklovinu a dentin. Kombinací s NRC (Non-Rinse Conditioner) – kondicionerem na sklovinu a dentin, který se neoplachuje nebo leptání s tradiční kyselinou fosforečnou. Upozornění: Pouze pro použití ve stomatologii 

SLOŽENÍ

- Dyract flow 
Stronciové sklo 
Amoniová sůl PENTA (dipentaerythritol penat akrylat monofosfat) a N,N-dimethylaminoethyl metakrylat 
Makromonomery modifikované karboxylovými kyselinami 
Reaktivní rozpouštědlo 
Fotoiniciátory 
Stabilizátor 
Pigmenty oxidů železa 
Oxid titaničitý

- Prime&Bond NT 
Di- a trimetakrylátové pryskyřice 
Oxid křemičitý

- PENTA 
Fotoiniciátory 
Stabilizátory 
Cetylamin hydrofluorid 
Aceton

- NRC 
Organické kyseliny/monomery ve vodné roztoku

INDIKACE

- Minimálně invazivní výplně – to znamená:

  - Malé výplně v postranním i předním úseku chrupu bez přímého okluzního kontaktu

  - Rozšířené pečetění sklovinných rýh a jamek

  - Mělké kavity V. tříd

- Opravy okrajů výplní

- Podložka typu liner (tenká)

- Adhezivní fixace nepřímo zhotovených protetických prací ze světlem propustného porcelánu nebo kompozitních inlayí nebo onlayí.

KONTRAINDIKACE

- Prime&Bond NT

  - Přímé a nepřímé překrytí zubní dřeně

  - Pacienti s prokázanou alergií na dimetakrylátové pryskyřice

- Dyract flow

  - Pacienti s prokázanou alergií na dimetakrylátové pryskyřice.

  - Definitivní výplně v postraním úseku chrupu vystavené přímým okluzním tlakům.

  - Dostavby pilířů pod celokeramické korunky.

  - Fixace korunek nebo fazet.

  - Fixace protetických prací, u nichž není možné průnik světla polymerizační lampy nebo tloušťka stěn je větší než 5mm.

- NRC

  - Aplikace na dentin v blízkosti pulpy (méně než 1mm).

  - Použití v kombinaci s jiným adhezívem než Prime&Bond NT.

VAROVÁNÍ

- Prime&Bond NT a Dyract flow obsahují metakryláty, které mohou dráždit oči a pokožku.Při náhodné kontaminaci očí je vyplachujte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

- Prime&Bond NT a Dyract flow mohou při kontaktu dráždit sliznicí dutiny ústní u osob s predispozicí. V případě náhodné kontaminace oplachujte postiženou oblast dostatečným množstvím vody a mýdla. Pokud se dráždění objeví, přerušte aplikaci.

- Prime&Bond NT obsahuje vysoce hořlavý aceton. Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů ohně, nekuřte. Nevdechujte páry. Chraňte před statickým výbojem.

- NRC obsahuje organické kyseliny, které mohou způsobit poleptání. Zabraňte kontaktu roztoku s tkáněmi dutiny ústní, očima a pokožkou. V případě náhodné kontaminace oplachujte postiženou oblast dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí okamžitě začněte oko vyplachovat dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ 
Používáte-li retrakční vlákna, zabraňte jejich nasáknutí tekutinou Prime&Bond NT. Materiál se po ztuhnutí naváže k zubním tkáním v podsekřivém prostoru zubu a ztíží tak odstranění vlákna. Použijte něžné síly při tlaku na aplikační pistoli. Použití nadměrné síly může vést k potencionálnímu riziku. 

INTERAKCE S JINÝMI DENTÁLNÍMI MATERIÁLY 
Podložkový materiál může být naleptán prostředkem NRC. V žádném případě ale tento materiál nenarušuje jejich izolační funkci. Výrobek nepoužívejte spolu s materiály obsahujícími eugenol, který narušuje reakci tuhnutí a způsobí tak změknutí polymerní složky materiálu. Používáte-li k očištění kavity peroxid vodíku, je nezbytné její následné pečlivé vypláchnutí sprejem. Vyšší koncentrace peroxidu vodíku narušují reakci tuhnutí materiálu, proto by neměl být před aplikací Prime&Bondu NT používán. Delší kontakt s materiálem obsahujícím aceton může vést k rozpuštění povrchové vrstvy kalcium hydroxidové podložky. Tato skutečnost nemá žádný nepříznivý dopad na kvalitu vazby ke stěnám kavity. 

NEŽÁDOUCÍ REAKCE 
Při použití acetonového rozpouštědla a akrylátových monomerů může dojít k následující nežádoucí reakci: 
- Při kontaminaci sliznice dutiny ústní může dojít k reverzibilním zánětlivým změnám. 

I. přímé dostavby - pracovní postup

- Výběr barvy a čistění 
Barva by měla být vybírána před preparací, dokud je zub hydratován. Odstraňte z povrchu zubu plak a nečistoty gumovým kalíškem a pemzou nebo profylaktickou pastou Nupro. Použijte vzorník Dyract flow vyrobený z originálního materiálu. Barevný kód na vzorníku odpovídá kódu na stříkačkách. Pro výběr barvy lze alternativně použít vzorník Vita Lumin Vacuum. Odstín Dyractu flow odpovídá střední části příslušného zubu Vita.

- Preparace kavity 
Ve všech typech kavit odstraňujte pouze co nejmenší množství zubní tkáně. V případě, že jste kavitu nepreparovali, zdrsněte povrch zubu jemným diamantovaným brouskem. Pečlivě opláchněte sprejem. Čerstvě napreparovanou sklovinu a dentin opláchněte sprejem. Přebytek vody lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí nebo kavitu vysušte smotkem vaty. Povrch nechávejte vlhký, nepřesušujte.

- Ochrana zubní dřeně 
Při přímém nebo nepřímém překrytí dřeně pokryjte dentin v blízkosti pulpy tuhnoucím materiálem s obsahem hydroxidu vápenatého (např. Dycal®). Ostatní zubní tkáně na stěnách kavity ponechejte volné pro vznik vazby.

- Aplikace kondicioneru na sklovinu a dentin 
Ve většině případů není tento krok nutný. V tomto případě přejděte ke kroku č.5. Pokud Dyract flow používáte jako podložku pod výplň, použijte kondicioner nebo leptací gel podle druhu používaného výplňového materiálu (NRC – Non-Rinse Conditioner pro Dyract AP, DeTrey Conditioner pro SureFil, Spectrum a jiné kompozitní materiály). Pokud je povrch kavity tvořen převážně sklovinou (např. při rozšířeném pečetění fisur, zhotovování preventivní výplně nebo aproximální slot preparaci) nebo je-li zešikmená sklovina na okrajích preparace, doporučujeme použít NRC – Non-Rinse Conditioner. 
Aplikace NRC:

  - Odkápněte kapku NRC do nádobky ApliDish2 nebo jiné nádobky.

  - Namočte v prostředku Applicator Tip2 nebo štěteček na bond a naneste NRC v dostatečném množství na sklovinu a dentin. Ponechejte nerušeně působit 20s. Neoplachujte.

  - Přebytky roztoku lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí nebo vysušte smotkem vaty. Nepřesušujte dentin.

Po této úpravě musí zůstat povrch čistý. Pokud dojde k jeho kontaminaci slinou, pečlivě opláchněte a znovu aplikujte NRC. Jako alternativa NRC může být použito leptání s DeTrey Conditioner 36%.

- Aplikace Prime&Bondu NT 
Prime&Bond NT se nanáší pouze v jedné vrstvě:

  - Kapku Prime&Bondu NT odkápněte přímo na čistý aplikační nástroj Applicator Tip2 nebo na štěteček, případně do nádobky na bond ApliDish2 nebo jiné mističky.

  - Příslušné množství Prime&Bondu NT naneste ihned do kavity, tak aby došlo k nasycení jejích stěn adhezivem.Ponechejte nerušeně působit 20s. Odstraňte přebytky a zbytek roztoku rozfukujte po kavitě jemným proudem vzduchu 5s. Povrch by měl být všude stejně lesklý - pokud není, aplikaci opakujte.

  - Vrstvu Prime&Bondu NT polymerujte světlem minimálně 10s3.

  - Ihned naneste Dyract flow materiál přes vrstvičku Prime&Bond NT.

- Aplikace Dyract flow

  - Sundejte uzávěr stříkačky. Vytlačte malé množství materiálu na podložku, abyste zajistili plynulý tok hmoty do kavity.

  - Na konec stříkačky nasaďte aplikační jehlu. Otočte o 1/4 – 1/2 po směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je na stříkačce nasazena pevně.

  - Dyract flow by měl vytékat snadno a plynule, bez nadměrného tlaku na píst. NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNÉ SÍLY. Pokud tomu tak není, zkontrolujte mimo ústa pacienta, zda není uvnitř stříkačky nebo jehly překážka, která brání materiálu vytékat.

  - Vytlačujte Dyract flow přímo do kavity. V hlubokých kavitách se doporučuje nanášení a polymerace materiálu po vrstvách (2 mm nebo méně), aby se minimalizovalo polymerační smrštění.

  - APLIKAČNÍ JEHLU PO POUŽITÍ IHNED ZNEHODNOŤTE. STŘÍKAČKU OKAMŽITĚ UZAVŘETE JEJÍM UZÁVĚREM4. Neskladujte stříkačky s nasunutou jehlou. SKLADUJTE POUZE S ORIGINÁLNÍM UZÁVĚREM.

  - Po použití se doporučuje lehce zatáhnout pístem zpět, aby nedošlo k nadměrnému vytékání materiálu.

- Polymerace 
Každou vrstvu polymerujte lampou minimálně 20s a 40 pro odstíny 0-A3 a A4, respektive. Koncovku světlovodu držte v co nejmenší vzdálenosti od polymerovaného materiálu. Důležité: Ujistěte se, že světlo mělo přístup do všech oblastí kavity. Dodatečně polymerujte přes orální i vestibulární sklovinnou lamelu.

- Opracování 
Opracujte ihned po polymeraci. Velké přebytky materiálu odstraňte pomocí diamantovaných brousků. Na konečnou úpravu použijte brusné a leštící nástroje Enhance™. Vysokého lesku dosáhnete použitím leštící pasty Prisma®Gloss a Prisma®Gloss Extra Fine.

II. nepřímé dostavby - pracovní postup

- Příprava protetické práce 
Vnitřní povrchy protetické práce by měly být upraveny v souladu s doporučením výrobce.

- Zajištění suchého pracovního pole 
Pro vznik adheze je nutné zachovat čistotu povrchu.

- Úprava preparace 
Sklovinu a dentin u dříve napreparovaných zubů očistěte gumovým kalíškem a pemzou nebo profylaktickou pastou (Nupro). Pečlivě opláchněte vodou a osušte vzduchovou pistolí. Čerstvě napreparované pilíře opláchněte vodou a osušte.

- Aplikace kondicioneru na sklovinu a dentin 
Pro aplikaci kondicioneru na sklovinu a dentin a aplikaci Prime&Bond NT se držte návodu popsaného výše pro přímé dostavby.

- Nanesení Dyract® flow 
Vytlačte Dyract® flow na protetickou práci a/nebo do kavity.

- Nasazení protetické práce 
Nasaďte protetickou práci. Pevně přitlačte na pilíř a potom uvolněte, aby se mohl uplatnit hydraulický tlak. Tento postup ještě jednou zopakujte a přesvědčte se, že je práce pevně a přesně nasazena. Přebytky začněte odstraňovat co nejdříve, dokud není kompomer ztuhlý. Pokud potřebuje odstranit přebytky kompomeru po ztuhnutí, použijte kyrety, scalery nebo dokončovací disky/kalíšky, nebo pásky.

- Polymerace 
Zajistěte světelnou polymeraci všech povrchů, každého po dobu 40 sekund. V závislosti na počtu povrchů protetické práce, výkonu polymerizační lampy a velikosti zubu může vést až k 5 polymeračním cyklům.

- Kontrola okluze a opracování 
Artikulačním papírem ověřte, zda nedochází k prematurnímu kontaktu ve skusu, případně zabruste jemným brouskem. Přebytky z proximálního prostoru odstraňte diamantem sypanou páskou nebo EVA systémem. Na konečnou úpravu použijte leštící disky Enhance™. Dodatečně nebo alternativně použijte leštící pasty Prisma® Gloss a Prisma Gloss Extra Fine. V interdentálních prostorech použijte pásky s oxidem hlinitým.

SKLADOVÁNÍ 
Lahvičku s Prime&Bondem NT i kompule s Dyractem AP ihned po použití pečlivě uzavřete. Nevystavujte slunečnímu světlu. Skladujte při teplotách 10 až 24° C. Skladujte Prime&Bond NT na dobře větratelném místě. V nezapečetěných kompulích může dojít k poškození materiálu vlhkostí, proto je nechávejte zapečetěné až do použití. Při běžných podmínkách lze materiál z rozpečetěných kompulí a stříkaček používat 5 měsíců. Při vysoké vlhkosti (90%) lze materiál z rozpečetěných kompulí a stříkaček používat minimálně po dobu 3 týdnů 

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE 
Nepoužívejte po exspiračním datu. Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu. 
----------------------------------------- 
1) Kompule spojuje Compules® Tip s konovou kanylou pro přesné dávkování a aplikaci. 
2) Aplikační nástroje DENTSPLY Applicator Tips a nádobky na bond ApliDish jsou k dostání u vašeho prodejce dentálního zboží. 
3) Zkontrolujte Vaši polymerační lampu, aby měla minimální výkon 300mW/cm2. 
4) Uzávěr ukládejte do k tomu určeného oddílu krabice.